| Mesh |  | Compartment A | Compartment B | Compartment C |  | Total | Cumulative total | Modal frequency distribution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 0.83 |
| 5 |  | 5 | 2 | 2 |  | 9 | 12 | 3.32 |
| 3,15 |  | 1 | 2 | 5 |  | 8 | 20 | 4.80 |
| 2,5 |  | 1 | 1 | 5 |  | 7 | 27 | 7.48 |
| 2 |  | 2 | 2 | 17 |  | 21 | 48 | 13.30 |
| 1,6 |  | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 53 | 14.68 |
| 1,25 |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 57 | 15.79 |
| 1 |  | 5 | 4 | 2 |  | 11 | 68 | 17.50 |
| 0,8 |  | 2 | 3 | 0 |  | 5 | 73 | 20.22 |
| 0,63 |  | 3 | 8 | 0 |  | 11 | 84 | 24.40 |
| 0,5 |  | 10 | 0 | 4 |  | 14 | 98 | 27.15 |
| 0,4 |  | 8 | 0 | 0 |  | 8 | 106 | 29.36 |
| 0,315 |  | 5 | 1 | 1 |  | 7 | 113 | 31.30 |
| 0,25 |  | 22 | 11 | 3 |  | 36 | 149 | 41.27 |
| 0,2 |  | 24 | 9 | 27 |  | 60 | 209 | 57.89 |
| 0,16 |  | 29 | 9 | 40 |  | 78 | 287 | 79.50 |
| 0,125 |  | 21 | 10 | 35 |  | 66 | 353 | 97.78 |
| 0,1 |  | 1 | 1 | 6 |  | 8 | 361 | 100.00 |