| Element | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | MEAN (weight %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | 33.9400 | 34.2050 | 34.0830 | 34.0760 |
| Al | 6.2062 | 6.1585 | 6.1472 | 6.1706 |
| K | 3.5740 | 3.6780 | 3.7467 | 3.6662 |
| Na | 2.2989 | 2.1025 | 2.1049 | 2.1688 |
| Fe | 1.0178 | 1.0378 | 1.0070 | 1.0209 |
| Ca | 0.6113 | 0.6495 | 0.6459 | 0.6356 |
| Mg | 0.2128 | 0.2119 | 0.1857 | 0.2034 |
| Ti | 0.1619 | 0.1612 | 0.1839 | 0.1690 |
| Ba | 0.1016 | 0.1025 | 0.1029 | 0.1023 |
| P | 0.0310 | 0.0314 | 0.0303 | 0.0309 |
| Mn | 0.0190 | 0.0198 | 0.0191 | 0.0193 |
| Sr | 0.0105 | 0.0108 | 0.0117 | 0.0110 |
| Zn | 0.0037 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 |
| Co | 0.0021 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 |
| Cu | 0.0018 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0017 |
| C | 0.0015 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0017 |
| Ni | 0.0008 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 |
| La | 0.0000 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0008 |
| Sn | 0.0009 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 |